**压力固定透明敷贴参数**

1、适用范围：用于静脉输液时固定输液针，保护穿刺口以及拔针后创口压力止血，一次性使用。

2、产品特性：压力加强型、可固定针梗，材质透气、抗过敏、防水，留置时间3-5天。

3、型号规格：各种规格。

4、压力：压力固定透明敷贴对创口的压力不小于3N。

5、水蒸气透过性：胶带每24h的水蒸气渗透应不少于500g/m2。

6、舒适性：胶带可伸展性应不大于2N/cm，永久变形应不大于5%。

7、包装内含固定贴，时间贴。